# Zał. Nr 1 do SIWZ

PZD.272.1.2022

# Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

„REMONTY  CZĄSTKOWE  NAWIERZCHNI  EMULSJĄ  ASFALTOWĄ  I GRYSAMI  W POWIATOWYM  ZARZĄDZIE  DROGOWYM  W  GORLICACH W ROKU 2022”

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania remontu nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi oraz odbioru technicznego wykonanych robót.

## 1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy usuwaniu uszkodzeń nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych.

W zależności od rodzaju uszkodzeń rozróżnia się naprawę uszkodzeń pokrowca bitumicznego:

- płytkich do 2 cm,

- średnich od 2 cm do 10 cm.

## 1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”.

1.3.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.3.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

# 2. Materiały

## 2.1. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni  bitumicznych

Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać:

- techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy powierzchniowym utrwaleniu),

- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać:

- metodą powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji asfaltowych,

- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię emulsją, rozsypują grysy i wciskają je w emulsję.

## 2.2. Kruszywo

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy  bazaltowe odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

W  zależności  od  głębokości  ubytków  kruszywo  (grysy  bazaltowe)  należy  dozować  warstwowo  wg.  zestawienia :

-    w  warstwach  dolnych  stosować  kruszywo  w  zakresie  uziarnienia  6,3 / 10,8 / 12,8: 8 / 11 mm,

-    w  warstwie  wierzchniej  stosować  kruszywo  w  zakresie  uziarnienia  4 /6,3, 4/8 , 5/8 mm.

## Wbudowane grysy muszą posiadać atest.

## 2.3.  Składowanie materiałów

Wykonawca winien dysponować placem o utwardzonej nawierzchni, z zadaszoną wiatą na składowanie grysu.

## 2.4. Lepiszcze

Przy remoncie cząstkowym nawierzchni obciążonych ruchem większym od średniego należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP.

Każda zakupiona przez Wykonawcę partia emulsji winna posiadać świadectwo jakości.

# 3. Sprzęt

Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) należy stosować zautomatyzowane remontery drogowe wprowadzające pod ciśnieniem w uprzednio oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia - emulsję asfaltową wraz z odpowiednią ilością kruszywa.

Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szerokorozwartych (podłużnych) pęknięć (szerszych od 2 cm) oraz głębokich ubytków i wybojów (powyżej 3 cm) ale także do wypełniania powierzchniowych uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej.

Remonter winien być wyposażony w zbiorniki na dwie frakcje grysu i emulsję, urządzenie do produkcji i wbudowania mieszanki /grys + emulsja/ oraz kompresor o dużej wydajności tłoczonego powietrza, zapewniający dokładne oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, usuwający z wypełnianych ubytków pyły, drobne, luźne kruszywo, wodę oraz wszelkie inne zanieczyszczenia.

Wykonawca winien być wyposażony w remontery  drogowe  do  likwidacji  ubytków  nawierzchni  przy  zastosowaniu  grysów  i   emulsji  asfaltowej  w ilości  gwarantującej wbudowanie  minimum 7,5 Mg emulsji wraz z odpowiednią ilością grysów  na dobę!!

Ponadto  Oferent  winien  dysponować  :

- samochodową  skrapiarką  do  bitumu  o  pojemności  5000 dm3,

- walcem  drogowym  ogumionym,

- szczotką mechaniczną,

- rozsypywarką kruszywa.

# 4. Wykonanie robót

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez:

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu.

Każdorazowe pojęcie czynności remontowych objętych SST w ramach bieżącego utrzymania dróg obejmuje :

1. Oznakowanie odcinka robót.

2. Oczyszczenie i skropienie podłoża szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową.

3. Wbudowanie odpowiednich grysów o właściwym uziarnieniu w jednej warstwie lub warstwowo, zależnie od głębokości uszkodzenia.

4. Odpowiednie zagęszczenie wbudowanego materiału  ( zależnie od sposobu wykonywania robót ).

5. Obmiar  wykonanych robót remontowych na danym odcinku.

6. Usunięcie oznakowania o prowadzonych robotach, po zakończeniu robót na danym odcinku.

  - Uzupełnianie ubytków ziaren, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem

Technologia uzupełniania ubytków ziaren, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu.

W zależności od ilości miejsc z ubytkami i wielkości ubytków należy stosować odpowiedni sprzęt do ich naprawy.

Przy większych powierzchniach uszkodzonych należy stosować remonter wykonujący przy jednym przejściu maszyny, sprysk lepiszczem (kationową emulsją asfaltową), posypanie grysem granulowanym i wciśnięcie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych należy zastosować specjalny remonter natryskujący pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową. Remonter ten umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy.

5. Warunki  atmosferyczne  dopuszczające  prowadzenie  robót.

Wykonanie  remontu  nawierzchni  przy  użyciu  emulsji  asfaltowych  i  grysu  należy  prowadzić  w  dobrych  warunkach    atmosferycznych,   przy   temperaturze   otoczenia   w   czasie   prowadzenia   robót    co   najmniej

+10  0C.

Nie dopuszcza  się prowadzenia   robót   podczas  opadów atmosferycznych  oraz  przy wietrze przekraczającym

16 m/sek.

6. Oznakowanie  robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy.  Za  bezpieczeństwo  ruchu  w  obrębie  odcinka  na którym  prowadzone  są  roboty  od  chwili  ich  rozpoczęcia  aż  do  ostatecznego  zakończenia  odpowiedzialny  jest  Wykonawca.  Oznakowanie  odcinka  robót  na  drodze  należy  wykonać  na  podstawie  zatwierdzonego  projektu zmiany organizacji  ruchu  zgodnie z Rozporządzeniem MI z dnia 23.09.2003 r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzeniem – Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729.  Projekt  winien  być  w  razie  potrzeby  aktualizowany  na  bieżąco.

# 7. Kontrola jakości robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je inspektorowi nadzoru do akceptacji.

W trakcie wykonywania napraw uszkodzonej nawierzchni  należy kontrolować:

- czystość remontowanej nawierzchni,

- jakość użytych materiałów,

- ilość wbudowanych materiałów  oraz powierzchnię wykonanego remontu  - codziennie,

- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment.

Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm dla  dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h  i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm,

# 8. Obmiar robót

Jednostką  obmiaru  robót  jest  1 t /tona/ wbudowanej emulsji oraz grysów  bazaltowych zgodnie z niżej podaną tabelą. Kontrolnie Wykonawca rozliczany będzie wg ilości zużytych materiałów (grysu i emulsji) na jednostkę obmiaru – 1t, wg tabeli 1, celem określenia średniej głębokości ubytków na danym odcinku drogi.

Zużycie grysów wg KNR 2-31  -  Nawierzchnie na drogach i ulicach – tabl. 1108/05, 1108/06.

Zużycie emulsji w ilości 10% w stosunku do grysu ( wagowo ).

Tabela 1

| Głębokość ubytków | Zużycie emulsji kg/m2 | Zużycie grysu kg/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1,5 cm | 2,68 | 26,80 |
| 2,0 cm | 3,79 | 37,90 |
| 2,5 cm | 4,90 | 49,00 |
| 3,0 cm | 6,01 | 60,10 |
| 3,5 cm | 7,12 | 71,20 |
| 4,0 cm | 8,23 | 82,30 |
| 4,5 cm | 9,34 | 93,40 |
| 5,0 cm | 10,45 | 104,50 |

Obmiar  robót  należy  wykonywać  codziennie  i  akceptować  u  Zamawiającego. Rzeczywiste  ilości wbudowanych materiałów  ustalić  codziennie. Wpisy  dokonywać  na  załączonym  raporcie.  Raporty  będą  podstawą  do  ustalania  rzeczywistej  ilości  robót  do  faktury.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne.

9. Odbiór  robót

Odbiory robót będą przeprowadzone po wykonaniu remontu na całym ciągu danej drogi.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

Zamawiający jest zobowiązany dokonać odbioru do 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia złej jakości robót Wykonawca wykona roboty poprawkowe w terminie 7 dni od daty odbioru.

# 10. Podstawa płatności

## Cena jednostki obmiarowej 1 t ( jednej tony) wbudowanej emulsji i grysu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- transport i składowanie kruszyw,

- transport i składowanie lepiszcza,

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- przygotowanie miejsc uszkodzonych do remontu,

- wywóz odpadów,

- wbudowanie lepiszcza i kruszywa,

- prowadzenie obmiaru robót,

- wykonanie badań laboratoryjnych użytych materiałów,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST,

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

Należność za wykonane roboty będzie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru obmiaru robót uwzględniającego głębokości remontowanych ubytków oraz na podstawie ilości zużytych materiałów dla średniej głębokości ubytków występujących na danym odcinku drogi ( wg tabeli 1, pkt 8 SST).

# 11. Przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-S-96025:2000 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania |

## 10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.

Wzór

ROZLICZENIE

wbudowania  1 tony emulsji oraz grysów bazaltowych

w ilości jak w tabeli 1 poz 8 SST

Obmiar : 1 tona emulsji asfaltowej + 10 t grysów

| Lp. | Data wpisu | Nr i nazwa drogi | Lokalizacja robót | Głębokość ubytku | Powierzchnia remontowanego miejsca ( m2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem : |  |  |  |
| WBUDOWANO | EMULSJA | ( Mg ) |  |
|  | GRYSY : |  |  |
|  |  | ( Mg ) |  |
|  |  | ( Mg ) |  |
|  |  | ( Mg ) |  |

UWAGA !

Rozliczenie  należy  sporządzić  każdego  dnia - oddzielnie  dla  każdej  drogi  i  akceptować  u    Zamawiającego.

# Zakres rzeczowy  robót na  wykonanie  zadania

# pn. „Remont  cząstkowy  nawierzchni  dróg  powiatowych emulsją  asfaltową  i  grysami  bazaltowymi w 2022r.”

| Lp. | Nowy nr drogi | Ciąg drogowy | dł. odcinka | km od | km do | klasa drogi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1389 K | Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica | 1,527 | 5,675 | 7,202 | L |
| 2 | 1390 K | Ciężkowice (ul. Stawiska) - Turza - Sitnica -Strzeszyn | 14,404 | 10,425 | 24,829 | L |
| 3 | 1391 K | Ciężkowice (ul. 1000-lecia) - Staszkówka - Moszczenica | 11,889 | 3,917 | 15,806 | Z |
| 4 | 1461 K | Biesna - Staszkówka | 5,163 | 0,000 | 5,163 | L |
| 5 | 1462 K | Łużna - Staszkówka | 5,835 | 0,000 | 5,835 | Z |
| 6 | 1463 K | Siedliska - Siedliska | 1,709 | 0,000 | 1,709 | Z |
| 7 | 1464 K | Bobowa - Brzana | 4,322 | 0,000 | 4,322 | L |
| 8 | 1465 K | Jankowa - Lipniczka | 3,260 | 0,000 | 3,260 | L |
| 9 | 1466 K | Stróże - Polna - Łużna | 5,296 | 3,738 | 9,034 | Z |
| 10 | 1467 K | Gorlice ul. Sikorskiego - Stróżówka Rozdzielnia | 2,267 | 0,000 | 2,267 | G |
| 11 | 1468 K | Mszanka - Wola Łużańska | 4,667 | 0,000 | 4,667 | L |
| 12 | 1469 K | Gorlice (ul. Kołłątaja., ul. Krakowska, ul. Zamkowa) - Bystra - Łużna | 11,073 | 0,000 | 11,073 | Z |
| 13 | 1470 K | ul. Wyszyńskiego | 1,043 | 0,000 | 1,043 | G |
| 14 | 1471 K | ul. 11-go Listopada | 1,512 | 0,000 | 1,512 | G |
| 15 | 1472 K | ul. Michalusa | 0,614 | 0,000 | 0,614 | G |
| 16 | 1474 K | Zagórzany - Kwiatonowice - Turza | 10,163 | 0,000 | 10,163 | Z |
| 17 | 1475 K | Grudna Kępska - Kunowa - Pusta Wola | 2,252 | 0,000 | 2,252 | L |
| 18 | 1476 K | Biecz - Grudna Kępska - Głęboka | 5,289 | 0,000 | 5,289 | L |
| 19 | 1477 K | Skołyszyn - Harklowa - Wójtowa - Lipinki (1863R) | 6,382 | 4,900 | 11,282 | Z |
| 20 | 1478 K | Lipinki - Pagorzyna - Radość | 4,250 | 0,000 | 4,250 | L |
| 21 | 1479 K | Pagorzyna - Bednarskie | 1,459 | 0,000 | 1,459 | L |
| 22 | 1480 K | Rozdziele - Lipniki - Libusza Ogniwo - Kobylanka | 8,077 | 0,000 | 8,077 | Z |
| 23 | 1481 K | Lipinki - Bednarskie | 3,590 | 0,000 | 3,590 | L |
| 24 | 1482 K | Libusza - Wójtowa | 3,643 | 0,000 | 3,643 | L |
| 25 | 1483 K | Korczyna - Wójtowa | 2,049 | 0,000 | 2,049 | L |
| 26 | 1484 K | Biecz - Korczyna - Libusza - Kobylanka | 7,989 | 0,000 | 7,989 | Z |
| 27 | 1485 K | Libusza - Kryg | 5,506 | 0,000 | 5,506 | Z |
| 28 | 1486 K | Gorlice (ul. Zakole) - Dominikowice | 5,336 | 0,000 | 5,336 | Z |
| 29 | 1487 K | Rożnowice - Sitnica | 1,553 | 0,000 | 1,553 | L |
| 30 | 1488 K | Sękowa - Dominikowice | 2,970 | 0,000 | 2,970 | Z |
| 31 | 1489 K | Sękowa - Rozdziele | 10,023 | 0,000 | 10,023 | Z |
| 32 | 1490 K | Ropica Górna - Bartne | 8,684 | 0,000 | 8,684 | L |
| 33 | 1491 K | Banica - Wołowiec | 3,974 | 0,000 | 3,974 | L |
| 34 | 1492 K | Małastów - Jasionka | 9,651 | 0,000 | 9,651 | L |
| 35 | 1493 K | Siary - Owczary | 6,646 | 0,000 | 6,646 | L |
| 36 | 1494 K | Szymbark-Bielanka - Uście Gorlickie | 15,723 | 0,000 | 15,723 | Z |
| 37 | 1495 K | Uście Gorlickie - Nowica | 5,678 | 0,000 | 5,678 | L |
| 38 | 1496 K | Gładyszów - Uście Gorlickie | 10,561 | 0,000 | 10,561 | Z |
| 39 | 1497 K | Kwiatoń - Regietów - Smerekowiec | 7,155 | 0,000 | 7,155 | L |
| 40 | 1498 K | Ropa - Wysowa Zadrój - Blechnarka - Granica Państwa | 28,649 | 0,000 | 28,649 | Z |
| 41 | 1499 K | Bielanka - Łosie - Ropa | 4,064 | 0,000 | 4,064 | L |
| 42 | 1500 K | Ropa - Brunary | 7,520 | 0,000 | 7,520 | Z |
| 43 | 1501 K | Uście Gorlickie - Czarna - Śnietnica | 6,621 | 0,000 | 6,621 | Z |
| 44 | 1502 K | Hańczowa - Stawisza - Śnietnica | 8,893 | 0,000 | 8,893 | Z |
| 45 | 1503 K | Florynka - Izby | 14,567 | 2,911 | 17,478 | Z |
| 46 | 1504 K | Ropa - Wawrzka - Florynka | 3,655 | 0,000 | 3,655 | L |
| 47 | 1505 K | Ropa - Gródek - Biała Niżna | 1,592 | 0,000 | 1,592 | L |
| 48 | 1506 K | Jankowa - Stróżna - Szalowa | 7,186 | 0,000 | 7,186 | Z |
| 49 | 1507 K | Szymbark - Bystra - Szalowa | 10,150 | 0,000 | 10,150 | Z |
| 50 | 1508 K | Harklowa - Pagorzyna (1866 R) | 0,256 | 2,526 | 2,782 | L |
| 51 | 1567 K | Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska | 0,131 | 23,174 | 23,305 | Z |
|  |  | suma | 316,468 |  |  |  |

- Zakres robót na poszczególnych drogach określony zostanie w momencie udzielania zamówienia, zgodnie z SST i ceną jednostkową podaną w ofercie.

- Orientacyjna wielkość zamówienia wynosi ok.50 ton emulsji wraz z odpowiednia ilością grysów.